公 司 简 介

岳阳三生化工有限公司座落于湖南省国家级岳阳经济技术开发区，北依长江、洞庭湖、南临武广高铁、京广铁路、京珠高速公路，占地面积15000平方米。

公司由中国石油化工股份有限公司长岭分公司研究院改制而成，专业从事炼油化工催化剂和助剂的研发与生产，具有独立研发能力和自主知识产权。主要产品有LOSA-1型和LOSA-100型FCC增产轻烯烃助催化剂、LOSA-100XFCC增产丙烯辛烷值助剂、TXA-1催化裂化辛烷值助剂、TDS-1催化裂化烟气硫转移助剂，SuperASA渣油催化裂化催化剂、SS305氧化锌精脱硫剂、TSH-1固定床脱硫醇催化剂、DCA-112FCC催化裂化抑焦剂、催化裂化金属钝化剂、高低温脱氯剂等石油化工催化剂和炼油助剂。

公司注重质量管理体系建设，全面落实ISO-9001贯标工作，凭借先进的技术、一流的生产装备、秉承“客户至上、诚信为本、开拓创新、打造一流”的经营理念，建成了完善的销售与服务网络，水路、铁路、公路运输便捷，产品在中石化、中石油、中海油、中国化工和地方炼油企业得到了广泛使用，部分产品远销国外。

LOSA-100 增产轻烯烃FCC助催化剂

一、产品简介

LOSA-100增产轻烯烃FCC助催化剂是一种应用于炼油催化裂化(FCC)装置上能明显提高丙烯产率的高效固体助催化剂，添加量占装置系统藏量的3%~5％左右时，液化气产率能提高3个百分点以上，丙烯产率能提高1.5个百分点以上，且汽油辛烷值有一定增幅。

二、质量指标

| 项目 | 质量指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 土黄色或灰白色微球 | 目测 |
| 灼减,m% | ≤13 | RIPP32-90 |
| 磨损指数,m%/h | ≤3.0 | RIPP29-90 |
| 表观密度,g/ml | 0.60-0.80 | RIPP32-97 |
| 表面积,m2/g | ≥70 | GB/T5816-1995 |
| 孔体积,ml/g | ≥0.06 | RIPP151-90 |
| 0~40µm ,v% | ≤22 | QJ/CL.4.2.009 |
| 平均粒径 ,µm | ≤110 |  |

三 、 小型固定流化床评价

表1平衡剂中添加助剂后小型固定流化床评价结果

| 样 品 | 100％ 平衡剂 | 5%LOSA－100 95%平衡剂 |
| --- | --- | --- |
| 干气,% | 1.68 | 1.87 |
| 液化气,% | 14.32 | 19.29 |
| 汽油,% | 50.91 | 46.60 |
| 柴油,% | 15.53 | 14.44 |
| 重油,% | 9.52 | 9.82 |
| 焦炭,% | 8.04 | 7.98 |
| 转化率,% | 74.95 | 75.74 |
| 丙烯产率,% | 4.43 | 6.67 |
| RON | 92.06 | 93.88 |
| MON | 78.18 | 79.05 |

*原料油:长炼2#催化原料 LOSA-100经过800℃17hr水热老化，反应温度500℃,剂油比6.0

四、工业应用

LOSA-100增产轻烯烃FCC助催化剂分别在中石化、中石油及其他炼化企业四十多套催化装置上成功应用。工业应用表明：该助剂能明显增加液化气产率和丙烯产率，对主催化剂的稀释效应甚小，不影响主催化剂性能的发挥；该剂还能明显提高催化汽油的辛烷值，对催化汽油的烯烃含量影响不大。该剂使用性能优于国内外同类产品。

- LOSA-100 增产轻烯烃FCC助催化剂

- 一催化装置应用情况总结

洛阳分公司技术质量处

二○一○年十一月

- LOSA-100增产轻烯烃FCC助催化剂使用情况小结

一、基本情况

一催化裂化冷罐（V1313）装剂统计：

表1装剂统计

| 日期 | CRSC，t | FCA-100A | LOSA-100，t |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010.8.18～29 | 50.4 | 9 | 4 |
| 2010.8.30～9.26 | 100.0 | 20 | 7 |
| 2010.9.27～今 | 100.8 | 20 | 6 |
| 累计 | 251.2 | 49 | 17 |

一催化裂化装置2010年8月18日开始使用LOSA-100助剂，当次加剂比例为：50.4吨的CRSC、4吨LOSA-100、9吨强化助剂FCA-100A混合装入催化剂冷罐，其它见表1。采用自动加料，LOSA-100从8月20日开始进入反应-再生系统。至10月23日，反应-再生系统已加入13.20吨，占再生器内藏量比例约为3.07%。

表2 平衡剂分析数据

| 日期 | 平衡剂筛分组成,W% |  |  |  |  | 堆 积 密 度 | 重金属含量,µg/g |  |  | 活性 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0～20µm | 20～40µm | 40～80µm | 80～110µm | ＞110µm | g/cm3 | Fe | Ni | V | % |
| 8月16日 | 1.8 | 1.6 | 41.5 | 31.0 | 24.2 窗体底端 | 903.9 | 2307 | 2188 | 1843 | 68 |
| 8月23日 | 2.2 | 1.5 | 39.6 | 31.2 | 25.5 | 932.9 | 2546 | 2326 | 1581 | 72 |
| 8月30日 | 1.9 | 1.5 | 40.1 | 31.0 | 25.6 | 927.5 | 3096 | 2851 | 2074 | 70 |
| 9月6日 | 2.3 | 0.8 | 34.8 | 35.9 | 26.3 | 932.4 | 2704 | 2910 | 1812 | 67 |
| 9月13日 | 1.9 | 0.6 | 34.4 | 33.4 | 29.7 | 917.4 | 2899 | 3549 | 1753 | 67 |
| 9月20日 | 1.7 | 0.6 | 37.7 | 33.8 | 26.2 | 917.1 | 3114 | 3967 | 2102 | 65 |
| 9月27日 | 1.6 | 0.7 | 40.1 | 34.4 | 23.3 | 937.2 | 3235 | 3925 | 2159 | 66 |
| 10月4日 | 0.0 | 1.5 | 42.2 | 30.7 | 25.7 | 910.3 | 3611 | 3980 | 2024 | 64 |
| 10月11日 | 1.5 | 0.4 | 36.8 | 35.3 | 25.9 | 916.2 | 3447 | 4044 | 2838 | 63 |
| 10月18日 | 1.4 | 0.3 | 35.1 | 36.3 | 26.9 | 904.9 | 3957 | 3993 | 2399 | 61 |

从表2看，从8月30日之后平衡剂微反活性呈下降趋势，其它分析项变化不大。

二、产品分布

下表中焦炭量由计算得到，损失按0.05%计算，其他量均由装置计量表得到，丙烯量为液化气中丙烯量。

表3物料平衡（产量）

| 日期 | 产 量，（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蜡油 | 闪低油 | 罐区油 | 污油 | 处理量 | 干气 | 液化气 | 丙烯 | 汽油 | 柴油 | 油浆 | 焦炭 | 损失 |
| 8月1日 | 3280 | 632 | 0 | 109 | 4020 | 88 | 665 | 162 | 1557 | 808 | 632 | 269 | 2 |
| 8月2日 | 3371 | 631 | 0 | 93 | 4095 | 84 | 696 | 178 | 1628 | 902 | 513 | 271 | 2 |
| 8月3日 | 3405 | 624 | 0 | 97 | 4126 | 75 | 707 | 224 | 1641 | 943 | 472 | 285 | 2 |
| 8月4日 | 3607 | 644 | 0 | 97 | 4349 | 68 | 761 | 185 | 1909 | 983 | 350 | 275 | 2 |
| 8月5日 | 3540 | 653 | 183 | 0 | 4376 | 74 | 778 | 239 | 1849 | 1068 | 326 | 279 | 2 |
| 8月6日 | 3497 | 651 | 163 | 40 | 4351 | 67 | 751 | 280 | 1798 | 1140 | 325 | 269 | 2 |
| 8月7日 | 3410 | 642 | 133 | 40 | 4224 | 77 | 757 | 198 | 1767 | 1036 | 303 | 283 | 2 |
| 8月8日 | 3325 | 720 | 191 | 172 | 4407 | 72 | 820 | 202 | 1921 | 1080 | 296 | 216 | 2 |
| 8月9日 | 2951 | 1010 | 197 | 89 | 4246 | 77 | 814 | 266 | 1779 | 995 | 286 | 294 | 2 |
| 8月10日 | 2589 | 1220 | 408 | 0 | 4218 | 71 | 801 | 265 | 1775 | 1040 | 237 | 291 | 2 |
| 8月11日 | 2667 | 1159 | 463 | 65 | 4354 | 62 | 766 | 214 | 1901 | 1069 | 264 | 291 | 2 |
| 8月12日 | 2623 | 1127 | 356 | 34 | 4140 | 62 | 806 | 201 | 1837 | 1015 | 150 | 268 | 2 |
| 8月13日 | 2834 | 1130 | 85 | 0 | 4050 | 68 | 759 | 307 | 1733 | 987 | 222 | 279 | 2 |
| 8月14日 | 2825 | 1145 | 64 | 0 | 4033 | 77 | 749 | 218 | 1647 | 1008 | 272 | 279 | 2 |
| 8月15日 | 2878 | 1090 | 111 | 0 | 4079 | 83 | 781 | 209 | 1778 | 962 | 189 | 283 | 2 |
| 8月16日 | 2586 | 1431 | 147 | 0 | 4164 | 69 | 828 | 273 | 1771 | 957 | 238 | 299 | 2 |
| 8月17日 | 2480 | 1575 | 74 | 137 | 4267 | 69 | 797 | 351 | 1863 | 946 | 288 | 302 | 2 |
| 8月18日 | 2319 | 1612 | 133 | 227 | 4291 | 74 | 853 | 231 | 1981 | 866 | 198 | 317 | 2 |
| 8月19日 | 2169 | 1661 | 175 | 249 | 4254 | 66 | 818 | 219 | 2002 | 847 | 200 | 319 | 2 |
| 8月20日 | 2086 | 1663 | 281 | 243 | 4272 | 68 | 812 | 335 | 2035 | 818 | 217 | 321 | 2 |
| 8月21日 | 1992 | 1673 | 363 | 180 | 4208 | 74 | 821 | 200 | 1984 | 804 | 215 | 308 | 2 |
| 8月22日 | 2061 | 1691 | 316 | 239 | 4307 | 76 | 830 | 224 | 2061 | 815 | 199 | 325 | 2 |
| 8月23日 | 2014 | 1717 | 296 | 63 | 4091 | 67 | 809 | 233 | 1962 | 734 | 202 | 316 | 2 |
| 8月24日 | 2078 | 1724 | 313 | 0 | 4115 | 61 | 847 | 347 | 1888 | 775 | 227 | 315 | 2 |
| 8月25日 | 2097 | 1707 | 364 | 0 | 4168 | 46 | 838 | 300 | 1929 | 795 | 234 | 324 | 2 |
| 8月26日 | 2268 | 1691 | 294 | 74 | 4326 | 64 | 837 | 266 | 2022 | 848 | 222 | 331 | 2 |
| 8月27日 | 2209 | 1675 | 451 | 36 | 4371 | 74 | 817 | 267 | 2061 | 889 | 191 | 337 | 2 |
| 8月28日 | 2208 | 1687 | 434 | 0 | 4329 | 74 | 837 | 250 | 1998 | 850 | 231 | 337 | 2 |
| 8月29日 | 2197 | 1674 | 448 | 0 | 4318 | 81 | 853 | 255 | 2077 | 820 | 143 | 342 | 2 |
| 8月30日 | 2261 | 1718 | 380 | 159 | 4518 | 80 | 814 | 279 | 2207 | 859 | 213 | 342 | 2 |
| 8月31日 | 2171 | 1724 | 441 | 243 | 4580 | 82 | 805 | 244 | 2137 | 984 | 215 | 354 | 2 |
| 9月1日 | 2176 | 1713 | 440 | 242 | 4572 | 83 | 820 | 211 | 2143 | 1005 | 182 | 338 | 2 |
| 9月2日 | 2509 | 1681 | 182 | 125 | 4496 | 80 | 801 | 299 | 2110 | 957 | 196 | 350 | 2 |
| 9月3日 | 2580 | 1616 | 155 | 0 | 4350 | 76 | 825 | 250 | 2030 | 932 | 142 | 344 | 2 |
| 9月4日 | 2455 | 1674 | 231 | 0 | 4361 | 85 | 812 | 244 | 2003 | 936 | 175 | 346 | 2 |
| 9月5日 | 2471 | 1589 | 295 | 0 | 4354 | 82 | 849 | 245 | 2055 | 834 | 187 | 344 | 2 |
| 9月6日 | 2414 | 1657 | 253 | 112 | 4436 | 87 | 795 | 346 | 2120 | 899 | 190 | 342 | 2 |
| 9月7日 | 2422 | 1722 | 185 | 212 | 4541 | 90 | 828 | 294 | 2156 | 880 | 225 | 359 | 2 |
| 9月8日 | 2491 | 1682 | 171 | 122 | 4466 | 99 | 833 | 260 | 2104 | 858 | 220 | 350 | 2 |
| 9月9日 | 2452 | 1621 | 277 | 123 | 4473 | 93 | 858 | 226 | 2140 | 861 | 182 | 337 | 2 |
| 9月10日 | 2399 | 1681 | 256 | 124 | 4459 | 86 | 840 | 339 | 2127 | 865 | 196 | 344 | 2 |
| 9月11日 | 2554 | 1455 | 292 | 124 | 4424 | 80 | 904 | 258 | 2095 | 807 | 191 | 346 | 2 |
| 9月12日 | 2445 | 1624 | 267 | 123 | 4460 | 75 | 904 | 268 | 2119 | 830 | 183 | 347 | 2 |
| 9月13日 | 2455 | 1618 | 269 | 123 | 4466 | 73 | 853 | 237 | 2153 | 850 | 187 | 347 | 2 |
| 9月14日 | 2329 | 1719 | 275 | 80 | 4403 | 90 | 803 | 259 | 2062 | 874 | 218 | 355 | 2 |
| 9月15日 | 2318 | 1660 | 295 | 93 | 4365 | 75 | 855 | 273 | 2083 | 805 | 198 | 347 | 2 |
| 9月16日 | 2482 | 1574 | 277 | 73 | 4406 | 74 | 868 | 258 | 2054 | 856 | 210 | 341 | 2 |
| 9月17日 | 2370 | 1603 | 230 | 176 | 4379 | 75 | 843 | 244 | 2070 | 841 | 202 | 346 | 2 |
| 9月18日 | 2218 | 1722 | 230 | 116 | 4286 | 81 | 777 | 220 | 2031 | 840 | 213 | 342 | 2 |
| 9月19日 | 2440 | 1483 | 268 | 0 | 4191 | 85 | 839 | 211 | 1971 | 778 | 170 | 347 | 2 |
| 9月20日 | 2391 | 1504 | 258 | 0 | 4153 | 73 | 808 | 240 | 1935 | 812 | 182 | 341 | 2 |
| 9月21日 | 2429 | 1519 | 215 | 156 | 4320 | 78 | 765 | 254 | 2098 | 851 | 187 | 339 | 2 |
| 9月22日 | 2254 | 1725 | 198 | 186 | 4361 | 76 | 831 | 213 | 2102 | 822 | 191 | 337 | 2 |
| 9月23日 | 2347 | 1531 | 274 | 239 | 4391 | 73 | 813 | 216 | 2125 | 862 | 178 | 337 | 2 |
| 9月24日 | 2451 | 1323 | 267 | 105 | 4145 | 77 | 820 | 235 | 1965 | 759 | 187 | 335 | 2 |
| 9月25日 | 2186 | 1563 | 100 | 0 | 3849 | 73 | 793 | 223 | 1802 | 660 | 195 | 325 | 2 |
| 9月26日 | 2338 | 1448 | 231 | 0 | 4017 | 74 | 815 | 225 | 1892 | 755 | 166 | 312 | 2 |
| 9月27日 | 2527 | 1482 | 193 | 99 | 4301 | 71 | 827 | 267 | 2059 | 844 | 182 | 317 | 2 |
| 9月28日 | 2600 | 1570 | 40 | 163 | 4373 | 73 | 837 | 206 | 2086 | 866 | 174 | 336 | 2 |
| 9月29日 | 2746 | 1464 | 7 | 149 | 4367 | 70 | 842 | 245 | 2086 | 824 | 209 | 333 | 2 |
| 9月30日 | 2771 | 1529 | 61 | 154 | 4514 | 65 | 825 | 288 | 2169 | 940 | 180 | 333 | 2 |
| 10月1日 | 2798 | 1525 | 51 | 138 | 4512 | 71 | 817 | 239 | 2156 | 954 | 193 | 318 | 2 |
| 10月2日 | 2825 | 1486 | 50 | 163 | 4524 | 58 | 793 | 213 | 2173 | 971 | 193 | 332 | 2 |
| 10月3日 | 2703 | 1542 | 84 | 164 | 4493 | 53 | 810 | 222 | 2126 | 981 | 199 | 321 | 2 |
| 10月4日 | 2784 | 1500 | 53 | 119 | 4454 | 52 | 791 | 258 | 2137 | 972 | 198 | 301 | 2 |
| 10月5日 | 2705 | 1598 | 68 | 116 | 4487 | 67 | 806 | 248 | 2197 | 1008 | 95 | 311 | 2 |
| 10月6日 | 2845 | 1524 | 66 | 110 | 4545 | 71 | 798 | 200 | 2152 | 1061 | 140 | 321 | 2 |
| 10月7日 | 2606 | 1743 | 64 | 100 | 4513 | 67 | 806 | 197 | 2187 | 992 | 134 | 323 | 2 |
| 10月8日 | 2621 | 1675 | 154 | 110 | 4559 | 69 | 837 | 217 | 2168 | 1047 | 117 | 320 | 2 |
| 10月9日 | 2615 | 1709 | 110 | 146 | 4580 | 75 | 825 | 244 | 2185 | 1035 | 132 | 326 | 2 |
| 10月10日 | 3137 | 1233 | 69 | 160 | 4599 | 78 | 818 | 222 | 2188 | 1005 | 184 | 323 | 2 |

表4物料平衡（产率）

| 日期 | 产 率，（wt%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干气 | 液化气 | 丙烯 | 丙烯/液化气 | 汽油 | 柴油 | 油浆 | 焦炭 | 总和 | 备注 |
| 8月1日 | 2.19 | 16.53 | 4.08 | 25.91 | 38.72 | 20.10 | 15.71 | 6.68 | 99.99 |  |
| 8月2日 | 2.04 | 17.01 | 4.43 | 26.77 | 39.75 | 22.01 | 12.53 | 6.61 | 100.00 |  |
| 8月3日 | 1.83 | 17.15 | 5.46 | 32.12 | 39.76 | 22.86 | 11.45 | 6.90 | 100.00 |  |
| 8月4日 | 1.57 | 17.49 | 4.48 | 26.12 | 43.90 | 22.59 | 8.06 | 6.33 | 99.99 |  |
| 8月5日 | 1.70 | 17.78 | 5.49 | 31.38 | 42.25 | 24.41 | 7.44 | 6.37 | 99.99 |  |
| 8月6日 | 1.53 | 17.27 | 6.39 | 35.93 | 41.31 | 26.21 | 7.46 | 6.18 | 100.01 |  |
| 8月7日 | 1.82 | 17.91 | 4.55 | 26.36 | 41.82 | 24.53 | 7.17 | 6.69 | 99.99 |  |
| 8月8日 | 1.64 | 18.60 | 4.78 | 26.68 | 43.59 | 24.49 | 6.72 | 4.91 | 100.00 |  |
| 8月9日 | 1.82 | 19.17 | 6.03 | 32.44 | 41.89 | 23.42 | 6.73 | 6.92 | 99.99 |  |
| 8月10日 | 1.69 | 19.00 | 6.25 | 32.60 | 42.07 | 24.66 | 5.62 | 6.91 | 100.00 |  |
| 8月11日 | 1.43 | 17.58 | 5.07 | 26.66 | 43.65 | 24.54 | 6.06 | 6.68 | 100.00 |  |
| 8月12日 | 1.50 | 19.48 | 4.61 | 26.20 | 44.37 | 24.51 | 3.63 | 6.47 | 100.01 |  |
| 8月13日 | 1.69 | 18.73 | 7.42 | 38.10 | 42.78 | 24.38 | 5.47 | 6.89 | 99.99 |  |
| 8月14日 | 1.90 | 18.57 | 5.38 | 28.72 | 40.82 | 25.00 | 6.75 | 6.92 | 100.00 |  |
| 8月15日 | 2.05 | 19.16 | 5.18 | 27.92 | 43.58 | 23.59 | 4.62 | 6.94 | 99.99 |  |
| 8月16日 | 1.66 | 19.88 | 6.69 | 34.92 | 42.53 | 22.99 | 5.71 | 7.19 | 100.01 |  |
| 8月17日 | 1.62 | 18.68 | 8.42 | 42.36 | 43.65 | 22.17 | 6.75 | 7.08 | 100.00 |  |
| 8月18日 | 1.73 | 19.88 | 5.41 | 28.93 | 46.16 | 20.19 | 4.62 | 7.38 | 100.00 |  |
| 8月19日 | 1.55 | 19.23 | 5.10 | 25.67 | 47.07 | 19.90 | 4.70 | 7.49 | 99.99 |  |
| 8月20日 | 1.60 | 19.01 | 7.88 | 40.95 | 47.63 | 19.14 | 5.08 | 7.50 | 100.00 |  |
| 平均 | 1.73 | 18.40 | 5.65 | 30.84 | 42.87 | 23.08 | 7.11 | 6.75 | 100.00 |  |
| 平均 | 1.71 | 18.88 | 5.70 | 30.10 | 47.44 | 19.99 | 4.30 | 7.64 | 100.00 |  |
| 8月21日 | 1.77 | 19.51 | 4.68 | 24.64 | 47.15 | 19.11 | 5.10 | 7.32 | 100.01 |  |
| 8月22日 | 1.76 | 19.27 | 5.32 | 27.25 | 47.84 | 18.92 | 4.62 | 7.55 | 100.01 |  |
| 8月23日 | 1.65 | 19.77 | 5.40 | 28.02 | 47.95 | 17.93 | 4.93 | 7.72 | 100.00 |  |
| 8月24日 | 1.47 | 20.58 | 8.49 | 42.95 | 45.89 | 18.84 | 5.52 | 7.65 | 99.99 |  |
| 8月25日 | 1.09 | 20.10 | 7.30 | 35.46 | 46.27 | 19.08 | 5.62 | 7.78 | 100.00 |  |
| 8月26日 | 1.47 | 19.36 | 6.39 | 31.78 | 46.74 | 19.60 | 5.13 | 7.64 | 99.99 |  |
| 8月27日 | 1.69 | 18.68 | 6.17 | 31.89 | 47.14 | 20.34 | 4.36 | 7.72 | 99.99 |  |
| 8月28日 | 1.72 | 19.32 | 5.71 | 30.56 | 46.15 | 19.63 | 5.34 | 7.79 | 100.00 |  |
| 8月29日 | 1.88 | 19.76 | 5.89 | 30.47 | 48.09 | 18.99 | 3.32 | 7.91 | 99.99 |  |
| 8月30日 | 1.78 | 18.02 | 6.46 | 32.69 | 48.85 | 19.02 | 4.72 | 7.58 | 100.01 |  |
| 8月31日 | 1.79 | 17.58 | 5.39 | 29.94 | 46.66 | 21.49 | 4.70 | 7.73 | 100.01 |  |
| 9月1日 | 1.81 | 17.93 | 4.61 | 26.20 | 46.88 | 21.97 | 3.99 | 7.40 | 100.03 |  |
| 9月2日 | 1.78 | 17.82 | 6.53 | 36.44 | 46.93 | 21.29 | 4.35 | 7.80 | 100.00 |  |
| 9月3日 | 1.74 | 18.97 | 5.57 | 31.24 | 46.66 | 21.42 | 3.27 | 7.90 | 100.01 |  |
| 9月4日 | 1.96 | 18.63 | 5.61 | 29.57 | 45.93 | 21.47 | 4.02 | 7.94 | 100.00 |  |
| 9月5日 | 1.89 | 19.50 | 5.62 | 30.15 | 47.20 | 19.16 | 4.30 | 7.90 | 100.00 |  |
| 9月6日 | 1.96 | 17.92 | 7.95 | 40.79 | 47.79 | 20.27 | 4.29 | 7.72 | 100.00 |  |
| 9月7日 | 1.98 | 18.23 | 6.62 | 36.95 | 47.48 | 19.38 | 4.96 | 7.90 | 99.99 |  |
| 9月8日 | 2.21 | 18.65 | 5.73 | 31.41 | 47.11 | 19.22 | 4.92 | 7.84 | 99.99 |  |
| 9月9日 | 2.08 | 19.19 | 5.05 | 27.08 | 47.85 | 19.24 | 4.06 | 7.53 | 100.01 |  |
| 9月10日 | 1.92 | 18.84 | 7.58 | 39.50 | 47.69 | 19.40 | 4.39 | 7.72 | 100.0 |  |
| 9月11日 | 1.81 | 20.42 | 5.78 | 30.66 | 47.35 | 18.23 | 4.32 | 7.83 | 100.01 |  |
| 9月12日 | 1.67 | 20.27 | 6.06 | 29.67 | 47.51 | 18.60 | 4.11 | 7.79 | 100.00 |  |
| 9月13日 | 1.64 | 19.10 | 5.30 | 26.17 | 48.22 | 19.03 | 4.18 | 7.77 | 99.99 |  |
| 9月14日 | 2.04 | 18.24 | 5.81 | 30.39 | 46.82 | 19.84 | 4.96 | 8.05 | 100.00 |  |
| 9月15日 | 1.71 | 19.58 | 6.21 | 34.02 | 47.73 | 18.44 | 4.54 | 7.96 | 100.00 |  |
| 9月16日 | 1.69 | 19.70 | 5.91 | 30.19 | 46.61 | 19.44 | 4.77 | 7.74 | 100.00 |  |
| 9月17日 | 1.70 | 19.25 | 5.54 | 28.13 | 47.27 | 19.21 | 4.61 | 7.91 | 100.01 |  |
| 9月18日 | 1.88 | 18.13 | 5.02 | 26.08 | 47.39 | 19.61 | 4.98 | 7.98 | 100.01 |  |
| 9月19日 | 2.02 | 20.01 | 4.91 | 27.11 | 47.04 | 18.57 | 4.06 | 8.28 | 100.04 |  |
| 9月20日 | 1.76 | 19.46 | 5.72 | 28.57 | 46.58 | 19.54 | 4.38 | 8.22 | 99.99 |  |
| 9月21日 | 1.80 | 17.71 | 6.11 | 31.38 | 48.55 | 19.70 | 4.33 | 7.84 | 99.99 |  |
| 9月22日 | 1.75 | 19.06 | 4.93 | 27.81 | 48.20 | 18.84 | 4.38 | 7.72 | 100.01 |  |
| 9月23日 | 1.66 | 18.53 | 4.95 | 25.95 | 48.39 | 19.64 | 4.06 | 7.68 | 100.00 |  |
| 9月24日 | 1.86 | 19.78 | 5.34 | 28.84 | 47.39 | 18.31 | 4.51 | 8.09 | 100.00 |  |
| 9月25日 | 1.90 | 20.59 | 5.38 | 27.21 | 46.80 | 17.15 | 5.07 | 8.44 | 100.01 |  |
| 9月26日 | 1.83 | 20.28 | 5.84 | 28.37 | 47.11 | 18.80 | 4.14 | 7.77 | 99.99 |  |
| 9月27日 | 1.66 | 19.23 | 6.64 | 32.71 | 47.86 | 19.62 | 4.22 | 7.37 | 100.00 |  |
| 9月28日 | 1.67 | 19.14 | 4.79 | 24.90 | 47.70 | 19.80 | 3.97 | 7.68 | 100.01 |  |
| 9月29日 | 1.61 | 19.28 | 5.61 | 29.29 | 47.77 | 18.86 | 4.79 | 7.63 | 100.00 |  |
| 9月30日 | 1.44 | 18.27 | 6.59 | 34.16 | 48.05 | 20.82 | 3.99 | 7.39 | 100.00 |  |
| 10月1日 | 1.58 | 18.11 | 5.30 | 29.03 | 47.78 | 21.15 | 4.29 | 7.05 | 100.00 |  |
| 10月2日 | 1.29 | 17.53 | 4.72 | 26.04 | 48.04 | 21.47 | 4.27 | 7.34 | 99.99 |  |
| 10月3日 | 1.17 | 18.02 | 4.92 | 28.06 | 47.32 | 21.84 | 4.43 | 7.16 | 99.99 |  |
| 10月4日 | 1.17 | 17.77 | 5.74 | 31.83 | 47.99 | 21.83 | 4.44 | 6.76 | 100.00 |  |
| 10月5日 | 1.49 | 17.97 | 5.56 | 31.30 | 48.98 | 22.46 | 2.11 | 6.93 | 99.99 |  |
| 10月6日 | 1.56 | 17.55 | 4.47 | 24.87 | 47.35 | 23.35 | 3.07 | 7.07 | 100.00 |  |
| 10月7日 | 1.50 | 17.87 | 4.34 | 24.74 | 48.46 | 21.99 | 2.98 | 7.17 | 100.01 |  |
| 10月8日 | 1.51 | 18.35 | 4.80 | 26.86 | 47.55 | 22.97 | 2.56 | 7.02 | 100.01 |  |
| 10月9日 | 1.63 | 18.02 | 5.35 | 29.16 | 47.71 | 22.59 | 2.87 | 7.12 | 99.99 |  |
| 10月10日 | 1.70 | 17.80 | 4.84 | 26.86 | 47.57 | 21.85 | 4.00 | 7.02 | 99.99 |  |

三、操作参数

从下表看：根据当时实际生产情况，8月25日之前反应温度相对较高，回炼油回炼量大。降温汽油在对比期变化不大。从8月28日催化处理量增加。吸收稳定系统保持平稳。

表5操作参数

| 单位 | 反应温度 | 蜡油 | 回炼油 | 终止剂 | V01产蒸汽量 | 密相温度 | 稳定塔底温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ℃ | t/h | t/h | t/h | t/h | ℃ | ℃ |
| 8月1日 | 524 | 159 | 9 | 6 | 32 | 651 | 166 |
| 8月2日 | 524 | 166 | 9 | 3 | 32 | 665 | 165 |
| 8月3日 | 520 | 166 | 9 | 3 | 31 | 656 | 167 |
| 8月4日 | 524 | 167 | 10 | 5 | 30 | 658 | 167 |
| 8月5日 | 501 | 189 | 7 | 5 | 31 | 654 | 167 |
| 8月6日 | 511 | 184 | 7 | 3 | 30 | 645 | 166 |
| 8月7日 | 508 | 178 | 14 | 5 | 31 | 633 | 167 |
| 8月8日 | 513 | 164 | 14 | 3 | 30 | 627 | 168 |
| 8月9日 | 512 | 178 | 9 | 7 | 31 | 639 | 167 |
| 8月10日 | 517 | 173 | 10 | 8 | 31 | 649 | 167 |
| 8月11日 | 504 | 180 | 11 | 2 | 29 | 628 | 165 |
| 8月12日 | 500 | 181 | 10 | 5 | 29 | 630 | 166 |
| 8月13日 | 508 | 166 | 7 | 8 | 30 | 637 | 168 |
| 8月14日 | 516 | 169 | 10 | 3 | 30 | 646 | 166 |
| 8月15日 | 513 | 167 | 11 | 3 | 29 | 634 | 167 |
| 8月16日 | 520 | 172 | 5 | 3 | 32 | 645 | 165 |
| 8月17日 | 515 | 174 | 6 | 8 | 35 | 667 | 167 |
| 8月18日 | 517 | 171 | 2 | 8 | 34 | 660 | 167 |
| 8月19日 | 517 | 167 | 2 | 9 | 35 | 660 | 166 |
| 8月20日 | 515 | 168 | 2 | 11 | 37 | 677 | 166 |
| 平均 | 514 | 172 | 8 | 5 | 31 | 648 | 167 |
| 平均 | 505 | 178 | 0.4 | 7 | 33 | 647 | 165 |
| 8月21日 | 514 | 166 | 0 | 10 | 37 | 673 | 165 |
| 8月22日 | 516 | 171 | 0 | 10 | 35 | 664 | 164 |
| 8月23日 | 516 | 169 | 0 | 11 | 36 | 669 | 164 |
| 8月24日 | 517 | 168 | 3 | 6 | 37 | 667 | 164 |
| 8月25日 | 514 | 173 | 0 | 6 | 35 | 658 | 164 |
| 8月26日 | 509 | 174 | 1 | 6 | 35 | 662 | 165 |
| 8月27日 | 508 | 178 | 0 | 6 | 36 | 667 | 164 |
| 8月28日 | 508 | 183 | 0 | 8 | 36 | 666 | 163 |
| 8月29日 | 506 | 181 | 0 | 8 | 36 | 676 | 166 |
| 8月30日 | 510 | 182 | 0 | 8 | 35 | 665 | 165 |
| 8月31日 | 500 | 182 | 0 | 10 | 37 | 674 | 166 |
| 9月1日 | 504 | 180 | 0 | 10 | 36 | 663 | 166 |
| 9月2日 | 505 | 180 | 0 | 10 | 36 | 672 | 165 |
| 9月3日 | 503 | 181 | 0 | 8 | 36 | 666 | 165 |
| 9月4日 | 503 | 180 | 0 | 8 | 36 | 657 | 165 |
| 9月5日 | 507 | 180 | 0 | 8 | 35 | 657 | 165 |
| 9月6日 | 503 | 182 | 0 | 8 | 34 | 649 | 164 |
| 9月7日 | 504 | 181 | 0 | 10 | 35 | 658 | 163 |
| 9月8日 | 507 | 181 | 0 | 5 | 35 | 659 | 164 |
| 9月9日 | 510 | 182 | 0 | 5 | 35 | 660 | 164 |
| 9月10日 | 506 | 180 | 0 | 5 | 34 | 648 | 164 |
| 9月11日 | 503 | 180 | 0 | 5 | 34 | 647 | 165 |
| 9月12日 | 505 | 181 | 0 | 5 | 32 | 635 | 166 |
| 9月13日 | 505 | 180 | 0 | 5 | 32 | 636 | 164 |
| 9月14日 | 505 | 180 | 0 | 5 | 32 | 632 | 163 |
| 9月15日 | 511 | 180 | 0 | 5 | 34 | 661 | 164 |
| 9月16日 | 503 | 177 | 0 | 5 | 33 | 639 | 165 |
| 9月17日 | 503 | 180 | 0 | 6 | 32 | 632 | 164 |
| 9月18日 | 503 | 176 | 0 | 7 | 33 | 652 | 165 |
| 9月19日 | 511 | 172 | 0 | 10 | 37 | 676 | 164 |
| 9月20日 | 508 | 173 | 0 | 10 | 32 | 634 | 165 |
| 9月21日 | 505 | 173 | 0 | 7 | 32 | 640 | 165 |
| 9月22日 | 507 | 174 | 0 | 6 | 32 | 639 | 163 |
| 9月23日 | 507 | 173 | 0 | 10 | 32 | 642 | 165 |
| 9月24日 | 506 | 172 | 0 | 10 | 31 | 636 | 164 |
| 9月25日 | 506 | 165 | 0 | 3 | 30 | 624 | 164 |
| 9月26日 | 512 | 161 | 0 | 5 | 31 | 637 | 165 |
| 9月27日 | 511 | 170 | 0 | 5 | 32 | 638 | 165 |
| 9月28日 | 501 | 177 | 0 | 5 | 31 | 631 | 165 |
| 9月29日 | 509 | 175 | 0 | 7 | 31 | 633 | 165 |
| 9月30日 | 498 | 175 | 0 | 10 | 31 | 631 | 165 |
| 10月1日 | 504 | 181 | 0 | 6 | 31 | 635 | 165 |
| 10月2日 | 502 | 182 | 0 | 6 | 30 | 628 | 165 |
| 10月3日 | 500 | 181 | 0 | 7 | 30 | 628 | 165 |
| 10月4日 | 495 | 181 | 0 | 7 | 29 | 623 | 165 |
| 10月5日 | 497 | 182 | 0 | 5 | 29 | 624 | 165 |
| 10月6日 | 490 | 183 | 3 | 5 | 30 | 630 | 165 |
| 10月7日 | 495 | 186 | 4 | 5 | 29 | 625 | 165 |
| 10月8日 | 491 | 185 | 3 | 5 | 30 | 624 | 164 |
| 10月9日 | 494 | 184 | 3 | 5 | 32 | 633 | 165 |
| 10月10日 | 496 | 185 | 3 | 7 | 31 | 638 | 165 |

四、使用前后效果对比

图1使用前后液化气、丙烯产率变化情况

表6效果对比

| 日期 | 产 率，（wt%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干气 | 液化气 | 丙烯 | 丙烯/液化气 | 汽油 | 柴油 | 油浆 | 焦炭 | 总和 | 备注 |
| 8月1日-20日平均 | 1.73 | 18.40 | 5.65 | 30.84 | 42.87 | 23.08 | 7.11 | 6.75 | 100.00 |  |
| 8月21日-10月10日平均 | 1.71 | 18.88 | 5.70 | 30.10 | 47.44 | 19.99 | 4.30 | 7.64 | 100.00 |  |

- 结论：使用新型LOSA-100增产轻烯烃FCC助催化剂，在加剂比例为5 %与使用LOSA-1

- 在加剂比例为8%的情况下，丙烯产率及丙烯浓度变化不大，其中液化气收率增加0.48%，丙烯产率增加0.05%，但用量降低，降本明显。若提高加剂比例，液化气收率及丙烯产率会相应有所增加，应能达到丙烯产率增加0.3%的目标。

LOSA-100增产轻烯烃FCC助催化剂

试用总结

中石化长岭分公司炼油第二作业部

2011-3-24

LOSA-100增产轻烯烃FCC助催化剂试用总结

#### 1  LOSA-100增产轻烯烃FCC助催化剂产品物性指标

表1  LOSA-100助剂与主催化剂性质比较

| 项 目 | 单 位 | LOSA-100 | CRMI-2裂化剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 土黄色或灰白色微球 | 灰白色微球 |
| 灼减， | wt% | ≤13 | ≤13 |
| 孔体积 | ml/g | ≥0.06 | ≥0.30 |
| 比表面, | m2/g | ≥70 | ≥230 |
| 表观堆密度 | g/ml | 0.60~0.80 | 0.65~0.80 |
| 磨损指数, | wt%/hr | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 0～40μm 平均粒径， | v% µm | ≤22 ≤110 | ≤22 65~80 |

表1列出了LOSA-100增产轻烯烃FCC助催化剂部分物性指标，3#催化装置所应用的主催化剂为CRMI-2裂化剂，从表1中LOSA-100增产轻烯烃FCC助催化剂与CRMI-2裂化剂物性对比上来看，LOSA-100增产轻烯烃FCC助催化剂其磨损指数、表观堆密度及粒径等指标与MIP裂化剂性质大致相似，对催化反再流化运行的影响不会构成大的影响。

2  LOSA-100增产轻烯烃FCC助催化剂应用情况

##### 2.1  原料性质

由于3#催化投产时长岭分公司北区渣油加氢装置尚未建成投产，受全厂渣油平衡、蜡油平衡的制约，3#催化原料油性质较重，实际掺渣比较高，整个试用阶段前后，原料性质基本稳定，主要组成为常减压装置付渣油、蜡油、焦化蜡油和部分罐区蜡油。在应用LOSA-100增产轻烯烃FCC助催化剂过程中原料性质变化详见表2：

表2 原料性质

| 指标 | 未加助剂 | 加入LOSA-100 | 平衡加注LOSA-100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度(20℃) ,kg/m3 | 928.4 | 928.6 | 927.3 |
| 硫含量,μg/g | 6700 | 5900 | 6100 |
| 钒含量,μg/g | 2.26 | 2.29 | 1.73 |
| 钠含量,μg/g | 0.68 | 0.36 | 0.18 |
| 镍含量,μg/g | 7.64 | 7.33 | 7.17 |
| 铁含量,μg/g | 1.91 | 6.93 | 2.49 |
| 钙含量,μg/g | 7.29 | 7.52 | 5.5 |
| 500℃馏出量,ml | 71.0 | 67.0 | 70.5 |
| 残碳,wt% | 2.09 | 2.77 | 1.61 |

从表3数据中可以看到，在整个加入过程中催化混合原料性质变化不大，由于混合原料的来源组成变化，所以500℃馏出量偶有上下浮动，整体加入过程中混合原料性质稳定，对产品质量和产品分布影响较小。

##### 2.2  MIP工艺主要操作条件

助剂的加入根据长岭分公司催化裂化装置MIP工艺催化剂藏量300吨，主催化剂补充约6吨/天，按如下方案添加LOSA-100增产轻烯烃FCC助催化剂：

1.快速加入阶段：第1～6天，LOSA-100加入量为：2.5吨/天，使系统藏量中助剂比例快速上升；

2.平衡加入阶段：第7～11天，LOSA-100加入量为：850公斤/天，使助剂占系统藏量达到5.0m%；

3. 第11天后每天LOSA-100加入量为：300公斤/天，使助剂占系统藏量维持5.0%左右。整个加入过程中3#催化MIP装置运行平稳正常，催化剂性质稳定，主要操作条件见表3：

表3 主要操作条件

|  | 未加丙烯助剂 | 加入LOSA-100 | 平衡加注LOSA-100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混合原料量t/h | 296 | 297 | 297 |
| 反应压力,KPa | 233 | 234 | 235 |
| 一反温度,℃ | 525 | 525 | 525 |
| 二反温度,℃ | 488 | 491 | 490 |
| 再生压力,KPa | 284 | 287 | 285 |
| 再生温度,℃ | 692 | 698 | 694 |
| 终止剂,t/h | 16 | 15 | 19 |
| 回炼油量,t/h | 19 | 22 | 18 |
| 平衡剂活性% | 65.0 | 65.8 | 65.4 |

从主要操作条件变化上看，3#催化装置整体运行平稳，未出现大的生产波动，操作条件的波动对产品分布影响较小，可有效地体现丙烯助剂加入后的改善产品分布和提升产品质量的效果。

##### 2.3  产品分布

表4 产品分布

|  | 未加丙烯助剂 | 加入LOSA-100 | 平衡加注LOSA-100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干气w% | 5.47 | 4.55 | 2.97 |
| 液化气w% | 13.7 | 14.63 | 16.04 |
| 汽油w% | 37.51 | 39 | 39.52 |
| 柴油w% | 28.82 | 27.67 | 26.38 |
| 油浆w% | 6.09 | 4.36 | 4.68 |
| 焦碳w% | 7.95 | 9.36 | 11.91 |
| 损失w% | 0.32 | 0.36 | 0 |
| 液收w% | 80.03 | 81.3 | 81.64 |
| 总收率 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

由表4中可见：LOSA-100平衡加注阶段液化气收率为16.04%，较未加丙烯助剂增加2.34%，汽油收率提高2.01%，柴油收率降低2.44%，总液收提高1.61%。干气产率和油浆产率明显下降、焦炭产率上升，其中干气产率下降2.50%，油浆产率下降1.41%，由前后数据对比可见，加入LOSA-100助剂期间MIP工艺产品分布有了明显改善。

##### 2.4  液化气中丙烯和异丁烯增收情况

表5 液化气中丙烯、异丁烯浓度

|  | 丙烯浓度wt% | 异丁烯浓度wt% |
| --- | --- | --- |
| 未加丙烯助剂 | 33.55 | 6.31 |
| 加入LOSA-100 | 34.12 | 6.47 |
| 平衡加注LOSA-100 | 37.82 | 6.71 |

液态烃中丙烯浓度随助剂的加入呈增长态势，在快速加入7天后出现第一个明显高浓度，在平衡加入阶段末，助剂占系统藏量达到5.0m%时达到第二个明显高浓度，图1中体现了助剂加入对丙烯产率的明显影响，表5中数据表明：未加LOSA-100助剂时液化气中丙烯质量百分数为33.55%，LOSA-100助剂平衡加注阶段丙烯质量百分数为37.82%，增加4.27%。液化气中异丁烯由6.31%增加到6.71%，增加不明显，

计算时用液化气收率乘以化验分析数据得到总的丙烯和异丁烯收率。统计数据表明：LOSA-100平衡加注阶段比未加LOSA-100助剂阶段丙烯浓度和液化气收率都显著增加，丙烯质量收率增加1.47%，；液化气中异丁烯浓度增加不明显，但由于液化气收率的增加，异丁烯收率增加了0.21%，详见表6。

表6 丙烯和异丁烯收率

|  | 未加丙烯助剂 | 加入LOSA-100 | 平衡加注 | 差值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化气总收率,wt% | 13.7 | 14.63 | 16.04 | 2.34 |
| 液化气丙烯浓度,wt% | 33.55 | 34.12 | 37.82 | 4.27 |
| 异丁烯浓度,wt% | 6.31 | 6.47 | 6.71 | 0.4 |
| 丙烯收率,wt% | 4.60 | 4.99 | 6.07 | 1.47 |
| 异丁烯收率,wt% | 0.86 | 0.95 | 1.08 | 0.21 |

##### 2.5  稳定汽油辛烷值提高

未加LOSA-100助剂时汽油辛烷值为88.8，平衡加注阶段平均为90.5，辛烷值上升1.7，见表7。

表7 稳定汽油辛烷值

|  | 未加丙烯助剂 | 加入LOSA-100 | 平衡加注LOSA-100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究法辛烷值 | 88.8 | 89.7 | 90.5 |

#### 3. 总结

LOSA-100增产轻烯烃FCC助催化剂是近年来在原有丙烯助剂基础上推出的新型应用型号，自推出以来已在中石化济南分公司和洛阳分公司推广使用，3#催化装置MIP工艺试用LOSA-100增产丙烯助催化剂后，比未使用增产丙烯助剂液化气中丙烯增加4.27wt%，液化气收率增加2.34wt%，丙烯收率增加1.47wt%；汽油辛烷值上升1.7；液收提高1.61 wt %。LOSA-100增产丙烯助催化剂未对产品质量、工艺操作和安全环保造成不良影响，而有效地提高了MIP工艺催化装置产品中丙烯产率，提升了催化汽油产品辛烷值。